## Slide 1
Croissance de fibres cristallines de méta-borate de baryum (β-BBO) par la technique de micro-Pulling Down pour la conversion de fréquences dans le domaine VUV
Otique Nice 2022 - 5 juillet 2022
Nawal Ferdi, Régine Maillard, Alain Maillard, Marianne Cochez
Laboratoire Matériaux Optiques, Photonique et Systèmes, U.R. 4423
marianne.cochez@univ-lorraine.fr

## Slide 2
Cristal optique non linéaire
Non hygroscopique
Fusion congruente (1095°C)
Propriétés optiques :
  Biréfringence élevée (0,132 à 532 nm)
  Domaine de transparence large (189-3500 nm)
  Coefficient effectif SHG élevé : deff type 1 (1064-532 nm) 1,29 pm.V-1
Intérêt : réalisation lasers à solides
Micro-usinage, chirurgie médicale, synthèse photochimique, écrans .............
Génération de lumière UV (193 nm – 300 nm) par conversion de fréquences IR
D. EIMERL, et al. . Journal of applied physics, 62 (5), p. 1968-1983 (1987).
2 polymorphes α et β
(transition à 925 °C)
β-BaB2O4 : phase basse température non centro-symétrique
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Pourquoi la croissance cristalline du méta-borate de baryum
BaB2O4 (β-BBO) ?

## Slide 3
Huang Q.Z. et.al. Acta Physica Sinica, 30-4(1981) 559
En présence de flux ( Na2O, BaO...) :
Massif par Top Seeded Solution Growth
(Largement développé)
Fibre par Laser Heated Pedestal Growth 1,2 (2 essais)
1 D. Y. Tang, R. K. Route. Journal of crystal growth, 91(1-2), 81-89(1988).
2 H. Jianguo, T. Dingyuan. Chinese Physics Letters, 7(12), 568(1990).
Flux
surfusion
Sans flux ( en surfusion) :
Massif par Czochralski réalisée au LMOPS
Fibre par μ-Pulling Down : 2 essais
(A. Maillard, K. Lebbou) 2007  fibres α
(M. Ferriol, M Cochez) 2017  fibres polycristallines biphasées α et β
Croissance par micropulling down mPD
à partir d’un bain surfondu
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Etat de l’art sur la croissance cristalline de β-BBO

## Slide 4
Conditions de croissance :
Vitesse de tirage : 0,1 mm/min
Germes cristallins de β-BBO orientés
Atmosphère : air
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Cristaux homogènes et de haute qualité
Vitesse de croissance élevée (plusieurs cm/h)
Peu de matières premières
Intérêt des fibres :
  miniaturisation des dispositifs
  forme favorable à la propagation de la lumière
Méthode de croissance de β-BBO par µ-PD

## Slide 5
Paramètres thermiques :
Température de croissance
Gradient thermique axial
β-BBO
V = 0,1 mm/min
Creuset
Dimensions du capillaire
Germe
Géométrie du germe : pointu, carré, rectangulaire
Orientation du germe
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Optimisation des conditions de croissance cristalline
de β-BBO

## Slide 6
Caractérisation des phases α et β-BBO : Spectroscopie Raman
Modes | α-BBO | β-BBO
E | 407 | 382-394
 | 478 | 481-490
 | 682 | 664
A1 | 608 | 599-619
 | 761-775 | 780-788
E’ | 632 | 635,9
Les spectres Raman de α-BBO et de β-BBO sont nettement différents dans le domaine 300 cm-1 - 800 cm-1
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion

## Slide 7
1- Paramètres thermiques
Gradients thermiques élevés pour obtenir la phase β-BBO à température élevée
 600°C/min  phase a ou phase b polycristalline ou fissurée
 300°C/min
Obtention de la phase β-BBO sans contrainte thermomécanique
16 mm
14 mm
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Température de croissance : 1046°C<T<1049°C
Gradient thermique axial

## Slide 8
2- Géométrie du creuset
Dimensions du capillaire en platine
L’écoulement du liquide dans le capillaire dépend de :
diamètre et longueur du capillaire
viscosité du liquide
tension de surface entre le liquide, air et le capillaire (nature du matériau et du capillaire)
vitesse de tirage
L’écoulement du liquide dans le capillaire dépend de :
diamètre et longueur du capillaire
viscosité du liquide
tension de surface entre le liquide, air et le capillaire (nature du matériau et du capillaire)
vitesse de tirage
Capillaire |  |  | Intensité du courant injecté dans A.H (A) | Qualité des fibres | Nature de la phase identifiée par spectroscopie Raman
Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur (mm) |  |  | 
0.7 | 0.9 | 1 | 35 | Inclusions | β
0.7 | 0.9 | 2 | 35 | Transparent | β
0.8 | 1 | 1 | 42 | Transparent | α
1 | 1.2 | 1 | 40-45 | Transparent | α
1 | 1.2 | 2 | 40-45 | Inclusions | β
1 | 1.2 | 3 | 40-45 | Pas de goutte | -
Tcapillaire < 1049°C
Forme du ménisque et interface stables
Diamètre intérieur : 0,7 mm
Longueur : 2 mm
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
10 mm
Fibres orientées SHG

## Slide 9
Germe orienté selon :
accord de phase accord de phase
axe a FHG 47,7° SHG 22,8° axe c
3- Orientation du germe
direction de croissance la plus favorable
Problème de clivage
BBO :
groupe d’espace trigonal – R3c
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Orientation du germe : représentation de la section transversale

## Slide 10
Confirmation de l’orientation des fibres
Spectroscopie Raman
Axe a
Axe c
Axe SHG (22,8°)
Conoscopie
Confirmation de la qualité cristalline
Diffraction
Laue
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Largeurs à mi-hauteur des pics comparables à celles de cristaux Cz

## Slide 11
1- Transmission UV-VIS
Fibre (axe SHG) polie aux extrémités et cristal Cz de 3 mm
Confirmation :
de la transparence dans le domaine UV
de la qualité cristalline et optique
Qualité du polissage à améliorer
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion

## Slide 12
Génération de lumière verte par conversion de type 1 de fréquences IR
2- Génération Seconde Harmonique (SHG)
zoom
Fibre β-BBO sur un support
λ/2
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Vert : 532 nm

## Slide 13
Conclusion et perspectives
Conclusion :
Obtention pour la première fois d’une fibre monocristalline de b-BBO sans flux
Maîtrise des différents paramètres de croissance de fibres β-BBO
Obtention de fibres transparentes et régulières de bonne qualité optique selon les axes a, c et selon les directions d’accord de phase (q = 22,8° et 47,7°)
Réalisation de la conversion de fréquence IR→ vert.
Remerciements :
À CRISTAL LASER pour les germes β-BBO orientés
Contexte
Optimisation des conditions de croissance
Caractérisations optiques
Conclusion
Perspectives :
Réalisation de FHG pour l’obtention du laser UV à partir de la fibre orientée 47,7°
Réalisation de la conversion de fréquence pour l’obtention du laser UV à partir de 2 fibres orientées 22,8°
Détermination des performances optiques des fibres (coefficients ONL effectif…….)

## Slide 14
Merci pour votre attention

## Slide 16
Polycristallines
Monocristallines
11 mm
4,5 mm
16 mm
8 mm
Coupes transversales
Fibres β-BBO obtenues sans AH
Coupe transversale après polissage sous microscope
Germe β-BBO selon a
0.7 mm de diamètre
β-BBO Fibre 1
β-BBO Fibre 6
β-BBO Fibre 2
β-BBO Fibre 7
Gradient trop élevé et instabilité thermique
Résultats
Notes: the first results obtained were beta pollycrystalline fibers with a well rounded shape/ circular cross section
I kept the same main parameters and I just modify the interface stability time during the germ-drop contact.
therefore, we have observed that:
the interface becomes transparent and the fiber obtained is transparent with an oval-shaped section / lens, and
Hawever, during the polishing of the fiber, we observed fractures and inclusions along the fiber that they prevented us from doing tests of absorption and SHG

## Slide 17
α-BBO Fibre 12
α-BBO Fibre 39
α-BBO Fibre 24
Germe β-BBO selon a
Capillaire (0,8x1) mm2
A.H = 42A
Germe β-BBO selon c
Capillaire (0,7x1) mm2
A.H = 40A
Germe β-BBO selon SHG (θ =22,9°)
Capillaire (1x1) mm2
A.H = 37 A
Coupe ovale
Coupe arrondie
Coupe arrondie
19 mm
0,8mm
6,5 mm
4,5 mm
14 mm
Fibres après modification de la positions de AH
Résultats

## Slide 18
10 mm
β-BBO Fibre 12
14 mm
β-BBO Fibre 38
β-BBO Fibre 44
Germe β-BBO selon a
Capillaire (0,7x2) mm2
A.H = 45 A
Germe β-BBO selon c
Capillaire (0,7x2) mm2
A.H = 40 A
Germe β-BBO selon SHG (θ=22,9°)
Capillaire (0,7x2) mm2
A.H = 35 A
Coupe Ovale
Coupe hexagonale
Coupe arrondie
Fibres avec AH et modification de la longueur de capillaire
Interférogramme
Résultats

## Slide 19
Les phases α et β-BBO par Spectroscopie Raman
Modes | α-BBO | β-BBO
E | 407 | 382-394
 | 478 | 481-490
 | 682 | 664
A1 | 608 | 599-619
 | 761-775 | 780-788
E’ | 632 | 635,9
Les spectres Raman de α-BBO et de β-BBO sont nettement différents dans le domaine 300 cm-1 jusqu’ à 800 cm-1
Résultats